ADP2000E水性分散剂

化学组成:

带颜料亲和基团的嵌段共聚物溶液

特性：

用在水性丙烯酸、水性聚氨酯油墨色浆体系中，提高色浆的光泽度和流平性，同时赋予色浆优异的流动性和展色性。特别适用分散炭黑和偶氮、酞菁类颜料也可以分散钛白粉、氧化铁颜料，用于制备水性有树脂色浆，水性烟包油墨色浆，水性塑料表印油墨，颜料浓缩浆，用于木器和家俱涂料以及工业涂料中，窄幅柔版油墨或建筑涂料色浆等色浆。

参考配方：

分散树脂                    30%

炭黑                        35%

分散剂(总配方量）           3%

丙二醇                      3%

消泡剂                      0.1%

水                          28.6%

防腐剂                      0.3%

合计                        100%

一般特性（非规格值）

外观：          无色或浅黄色液体

比重：          1.05（25℃）

粘度（mPa·s):  500～600（25℃）

有效含量（%）： 60

PH：            8±0.5（原液）

离子类型：      非离子

溶解性：        溶于水

遮光指数25℃：  1.375～1.395

使用方法：

配料时直接加入和树脂、水、分散剂搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

包装规格：

1*125kg 1*25kg

储存稳定性

密闭容器中24个月。