ADP2000F水性分散剂

化学组成:

含颜料亲和基团的嵌段共聚物与高分子溶液混合液

特性：

用在水性丙烯酸、水性聚氨酯油墨无树脂色浆体系中，提高色浆的光泽度和流平性，同时赋予色浆优异的流动性和展色性。特别适用分散炭黑和偶氮、酞菁类颜料，用于制备水性塑料油墨色浆，水性烟包油墨色浆，窄幅柔版油墨色浆等色浆。无树脂体系研磨色浆，具体用量，请做实验，以确定最佳用量。

参考配方：1  有树脂                     参考配方：2 无树脂

分散树脂            28%                         炭黑：           35%

金光红C 黑 绿 红   35%                         分散剂：         8%

分散剂(总配方量）   3%                          消泡剂：         0.2%

消泡剂              0.2%                        润湿剂：         5%

水                  30.8%                       丙二醇：         4%

丙二醇              3%                          水：             47.8%

合计                100%                       合计                100%

一般特性（非规格值）

外观：          米黄色透明液体

比重：          1.05（25℃）

粘度（mPa·s):  1000～1500（25℃）

活性含量（%）： 40

PH           ： 8±0.5（原液）

离子性：        阴 非离子

溶解性：        溶于水

遮光指数25℃：  1.375～1.395

使用方法：

配料时直接加入和树脂、水、分散剂搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

包装规格：

1*125kg

储存稳定性

密闭容器中24个月。