HD510C滑爽剂

聚二甲基有机硅分散体

特  性   增加平滑性能和抗磨损性能      优  点   降低表面张力，改善流动、流平性

低表面张力                             增强涂膜表面滑爽与光泽

超高分子量聚合物                       提高漆膜手感和丰满度

概  述   本品为聚二甲基硅氧烷分散液（糊状），可明显降低涂料体系的表面张力，从而提高涂料、油墨对底材的抗划伤性能，具有较好的流平、增光作用和显著的滑爽效果，具有良好的脱模和防粘效果，品适用领域广，添加量可操作范围大，应用于水基型涂料和水性印刷油墨等多种体系。

技术数据   外观（目测）       无色半透明液体

粘度（cp，25℃）   25，0000～80，0000

闭杯闪点℃         >101

比重               0.980

溶剂               水

固体含量（%）      80%

应用领域    可用于水性涂料和各种水性油墨、水性工业漆、水性皮革的表面涂层以及金属表面涂层体系。

使用方法    该产品可在生产过程的任何阶段加入；也可后加入。

推荐用量    本品的建议添加量为的0.1～1%（总配方量计）。建议使用前应试验以确定最佳用法和用量。

包装规格    25㎏或200kg包装

储存运输    本品为非危险品。运输、储存时按一般化学品处理；避免日晒雨淋。本品未用完前，每次使用后容器应严格密封。本品使用有效期为两年。